|  | FICHA DE INSTRUCCIONES DE LAVADO Composición: 65% Poliéster / 35% Viscosa |
| --- | --- |

| LAVADO | BLANQUEO | SECADO | PLANCHADO | LIMPIEZA EN SECO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 30°C | SIN CLORO | BAJA TEMP. | 110°C MÁX | OPCIONAL |

| PROCESO | RECOMENDACIÓN |
| --- | --- |
| Lavado | Agua fría o tibia, máximo 30°C. Ciclo suave. La viscosa es muy sensible al agua caliente y pierde forma con facilidad. |
| Blanqueo | No usar cloro. Evitar cualquier blanqueador; la viscosa es especialmente vulnerable a agentes oxidantes. |
| Secado | Evitar secadora. Tender a la sombra en posición horizontal o en percha para recuperar la caída natural de la viscosa. |
| Planchado | Temperatura baja (máx. 110°C). Planchar húmeda o con vapor suave por el revés. La viscosa se daña fácilmente con plancha seca y caliente. |
| Limpieza en seco | Opcional y recomendada para prendas delicadas o con acabados especiales. Usar solvente convencional. |
| Centrifugado | Ciclo muy corto, velocidad mínima. La viscosa pierde resistencia mecánica cuando está mojada; evitar torsión o exprimido. |

Notas técnicas — 65% Poliéster / 35% Viscosa - ⚠ La viscosa pierde hasta 50% de su resistencia en húmedo: nunca escurrir ni centrifugar con fuerza. - ⚠ No exceder 30°C: el calor encoge y deforma la viscosa de forma irreversible. - La viscosa se arruga con facilidad; la mezcla con poliéster mejora este comportamiento, pero no lo elimina. - Evitar exposición prolongada al sol: la viscosa puede decolorarse y debilitarse con la radiación UV. - Encogimiento: la viscosa puede encoger hasta 5% en el primer lavado si se supera la temperatura recomendada. - Caída y textura: la viscosa aporta suavidad y fluidez; mantener estas propiedades evitando lavados agresivos.

Ficha de referencia para prendas 65% Poliéster / 35% Viscosa. Verificar etiqueta específica de cada prenda antes de procesar.